材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：流變儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：rheometer | 簡稱 | rheometer |
| 廠牌 | Anton paar | 國別 | 奧地利 |
| 型號 | MR302e | 放置地點 | 材料科技館532-2室 |
| 主要附件 | 20mm 2(夾具、60mm 1(夾具、60mm 2(夾具 |
| 重要規格 | 扭矩範圍：0.5 nNm至230 mNm 角頻率範圍：10-7 rad/s至628 rad/s 角速度範圍： 0至314 rad s-1 正向力範圍：-50 N到50 N |
| 儀器性能 | 用於測定水溶液、懸浮液、乳液、塗料、油墨和食品等流變性質的儀器。 |
| 服務項目 | 穩態流動實驗 動態實驗：應力或應變掃瞄、頻率掃瞄、時間掃瞄 (所有量測僅提供數據資料，不包含數據分析及解釋) |
| 服務時段 | 徵詢負責教授同意後，詳洽負責同學，無故未到者禁止後續委託及使用 |
| 試片規格 | 限對儀器具非腐蝕、非汙染性液體 |
| 收費方式 | 校內單位： 穩態實驗：1000元/件；動態實驗：1500元/件 校外單位： 穩態實驗：2000元/件；動態實驗：2500元/件 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 李嘉甄教授 | TEL | (03)5715131#35364 | E-MAIL | cc.li@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 林昱安先生 | TEL | (03)5715131#35365 | E-MAIL | tresd2456@gmail.com |